1. OBJETIVOS

Estabelecer metodologia para restauração do pavimento flexível (CBUQ) das valas abertas para confecção da rede de água e esgoto.

2. PRÉ-REQUISITOS:

Após a confecção da rede e o reaterro das valas devidamente compactadas, inicia-se o processo de acerto da geometria das mesmas e o rebaixamento da camada de base para garantir a espessura do CBUQ que será aplicado.

3. NORMA UTILIZADA:

- DNIT 154/2010-ESA partir do recebimento das OS’s devidamente protocoladas, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para execução dos serviços, salvo quando as condições meteorológicas não permitir, os serviços serão executados sempre em dias úteis.

4. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE APLICAÇÃO:

ETAPA 01 – COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE BASE

Após o lançamento da camada de base na vala, esta deve ser devidamente compactada utilizando-se de placas vibratórias, compactadores percussão e rolos lisos vibratórios de porte adequado para o serviço  (Fotos 01 e 02).

Foto 01                                                                     Foto 02

ETAPA 02 – ACERTO DA GEOMETRIA E REBAIXAMENTO DAS VALAS

As partes laterais das valas devem ser cortadas verticalmente. Esse processo é feito logo no início da abertura da vala, porém com a retirada e recomposição das camadas do solo, algumas partes dos bordos da camada asfáltica EXISTENTE ficam danificados (Fotos 04 e 05), sendo necessário um acerto no corte feito com a serraclipper e remoção da parte danificada (Foto 03).

Foto 03

Foto 04                                                                       Foto 05

ETAPA 03 – LIMPEZA E PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

. A superfície da base e os bordos externos da vala devem estar devidamente limpos, após a limpeza, deve ser feita a pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C que tem a função de ligar a camada de base com a asfáltica (Fotos 06 e 07).

Foto 06                                                                     Foto 07

ETAPA 04 – APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA “C” DNIT E COMPACTAÇÃO

O preenchimento da vala é realizado mediante a utilização de mistura betuminosa a quente (Fotos 08 e 09), de graduação densa, cuidadosamente espalhada com a utilização de rastelos e compactada com rolo de chapa tandem, rolos lisos vibratórios e placas vibratórias em casos específicos (Fotos 10 e 11), utilizando como ligante emulsão asfáltica de ruptura rápida 1C. Essa etapa é a camada de enchimento da vala. Ao longo de um período mínimo de 30 dias, ocorrem recalques no pavimento.

Foto 08				Foto 09

Foto 10                                                                     Foto 11

ETAPA 05 – APLICAÇÃO DA CAMADA FINAL DE CBUQ

Com a estabilização dos recalques, quando necessário, a critério da fiscalização, é feita uma camada complementar de CBUQ Faixa C DNIT acima da camada de enchimento, para isso a superfície deve estar limpa e deverá ser aplicada a pintura de ligaçãocom emulsão asfáltica RR-1C (Fotos 12 e 13).

Foto 12                                                                   Foto 13

ETAPA 06 (FINAL) – APLICAÇÃO DA CAMADA DE REPERFILAGEM E ACABAMENTO FAIXA “D”

Após concluídas as etapas de aplicação do CBUQ faixa “C” há casos que faz-se necessário realizar a reperfilagem com utilização de CBUQ na faixa “D” sobre e no entorno da vala para melhorar ao acabamento e a impermeabilização, a critério da fiscalização. É necessário realizar a limpeza e pintura de ligação da área a ser asfaltada, após isso aplica-se uma camada delgada de faixa “D”. (Fotos 14 e 15), adotando-se os mesmos critérios construtivos anteriormente descritos.

Foto 14                                                                        Foto 15